Fab Creator aanbevolen instellingen in LightBurn

# Sneden/lagen

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Materiaal** | **Activiteit** | **Speed (mm/s)** | **Power Max (%)** | **Power Min (%)** |
|  |  |  |  |  |
| Populier | Snijden | 22 | 45 | 40 |
| Graveren (Vullen) | 100 | 12 | 12 |
| Graveren (Lijn) | 22 | 12 | 8 |
|  |  |  |  |  |
| Plexiglas 3 mm | Snijden | 16 | 80 | 70 |
| Graveren (Vullen) | 100 | 12 | 12 |
| Graveren (Lijn) | 22 | 12 | 8 |
|  |  |  |  |  |
| MDF 3 mm | Snijden | 20 | 80 | 70 |
| Graveren (Vullen) | 100 | 12 | 12 |
| Graveren (Lijn) | 22 | 10 | 7 |
|  |  |  |  |  |
| Karton | Snijden | 60 | 50 | 10 |

# Scanning Offset Adjustment

Eénmalig moet je de volgende instelling doen om rechte, scherpe, onverschoven graveer-randen te krijgen:

Ga naar Bewerken – Machine-instellingen – Zet deze switch aan: ‘Aanpassing van de offset bij het scannen’

Vul de tabel met de volgende waarden:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Snelheid** | **Verschuiving** | **Initiële offset** |
| 100.0 | 0.750 | 0.000 |
| 200.0 | 1.500 | 0.000 |
| 300.0 | 2.000 | 0.000 |